12.թուղթ, A4 ֆորմատի գունավոր-Double A* կամ համարժեքԱ4 գունավոր-թուղթ 100% -նոցցելյուլոզային բջջանյութից Պայծառությունը՝ 102-104 100% (դասԱ)Չափսը՝Ա4Փայտանյութի քաշը՝ 100% բջջանյութ տարբեր գույների մեկ տուփի մեջ ներառված՝ Մակերևույթի  անհարթությունը TS  մլ/րոպե՝ 75-175 Մակերևույթիան հարթությունը BS  մլ/րոպե՝ 100-200Ճկողամրությունը MD՝ 110 րոպե Ճկման ամրությունը CD՝> 50 մլնՀաստությունը՝ 101 մմԽտությունը՝ 0.72 գ/սմ3 Անհարթությունը՝ WS 200 ~400մլ/րոպեԱնհարթությունը՝ FS 200 ~400մլ/րոպեՊայծառությունը՝ 102%Անթափանցիկությունը՝ 86% Տվյալների Ko6660: 30գ/մ2 Ձգելիությունը MD` 6.2 կգ/15մմՁգելիությունը CD` 2.5 կգ/15մմԽոնավությունը՝ 4 ~ 7%

12. Бумага формата А4 цветная - Двойная А* или эквивалентная цветная А4 - бумага из 100% нецеллюлозного волокна Яркость: 102-104 100% (класс А) Размер: А4 Вес дерева: 100% волокно входит в одну коробку различные цвета Шероховатость поверхности TS мл/мин: 75-175 Гладкость поверхности BS мл/мин: 100-200 Прочность на изгиб MD: 110 минут Прочность на изгиб CD: > 50 миллионов Толщина: 101 мм Плотность: 0,72 г/см3 Шероховатость: WS 200 ~ 400 мл/мин Шероховатость: FS 200 ~400 мл/мин Яркость: 102% Непрозрачность: 86% Данные Ko6660. 30 г/м2 Эластичность MD: 6,2 кг/15 мм Эластичность CD: 2,5 кг/15 мм Влажность: 4 ~ 7%